8 800 555 77 18 (бесплатные звонки со всей России)

ООО «Клишемастер» 115191, Россия, г. Москва, Серпуховский вал, д. 7, стр. 2, оф. 308м. Тульская,  тел.: +7 (495) 5071687, +7 (495) 5183430,  e-mail: clichemaster@mail.ru,  clichemaster@clichemaster.ru,     www.clichemaster.ru

191167, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.23, оф.311, ст.м. пл. Александра Невского, Тел./факс: +7 (812) 715-78-41, +7 (812) 973-09-22,  e-mail: clichemasterspb@mail.ru, clichemasterspb@clichemasterspb.ru,                 www.clichemaster.ru

ДЕКЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ

МЯГКИЕ И ПОЛУЖЕСТКИЕ ДЕКЕЛИ:

- Тонкий серый картон – тонкий, очень прочный калиброванный

картон с двухсторонней каландрированной поверхностью (аналог Прессшпана).

Используется как мягкий декель и как основа для других видов декелей.  Рекомендуется для тиснения на бумаге. Необходим при тиснении штампов большого размера. Имеет толщину 0,76мм, хорошо совместимую с другими декельными материалами. Идеально подходит для станков  стоп-цилиндрового и тигельного типа.

Толщина картона: 0,762мм. Размер листа: 356х564мм.

- Белый матричный картон имеет 24 слоя.

При толщине 1,8мм может использоваться как мягкий декель. Данный картон хорошо зарекомендовал себя при слепом тиснении. С помощью него можно избегать притупления кромки клише и продавливания вокруг площади тиснения. Имеет большую тиражестойкость.

Толщина картона: 1,7мм. Размер листа: 356х560мм.

- Толстый серый картон - толстый и прочный картон.

Также как и Белый матричный картон,  этот картон является многослойным. Твердая поверхность картона позволяет сохранять четкое изображение при больших тиражах.  Он легко режется и расщепляется. При смачивании водой используется как ответная часть для конгревного клише. Также используется как мягкий декель при тиснении.

Толщина картона: 2мм. Размер листа: 370х560мм.

- Розовый картон «Тексон» - лучше всего подходит для небольших тиражей.

Используется как декель при тиснении на переплетных материалах. При  толщине 2мм очень эластичен и хорошо режется. Легко сжимается. При небольших тиражах после тиснения принимает изначальную форму.

Толщина картона: 2мм. Размер листа: 320х564мм.

- Красный картон – используется как основа для изготовления контрматриц, так как его поверхность прекрасно совместима с любыми видами смол. Обладает высокой стойкостью к нагреванию. Идеален для прямого и обратного конгрева. Этот картон достаточно универсален, он может использоваться также как декельный материал для тиснение. Лучше всего подходит при тиснении больших плашек.

Толщина картона: 0,762 мм. Размер листа: 304,8х609мм

Толщина картона: 1,524 мм. Размер листа: 304,8х609мм

- Полиуэритан – эластичный полужесткий декель черного цвета. Идеален для горячего тиснения фольгой больших плашек. Этот материал достаточно мягкий, чтобы фольга качественно затиснила всю площадь, и достаточно прочный, чтобы предотвратить прорывы на листах и отпечатывания кромки клише.  Идеально подходит для станков типа автоплатина. Производство:США.

Толщина полиуэритана: 1,524мм. Размер листа: 609,6х609,6мм

- Полиуэритан – эластичный полужесткий декель черного цвета. Идеален для горячего тиснения фольгой широких плашек. Этот материал более мягкий, чем американский аналог.  Производство: Германия.

Толщина полиуэритана: 2,500мм. Размер листа: 609,6х609,6мм

- Прессшпан – прессованный твердый картон с гладкой уплотненной поверхностью. Пригоден для всех видов прессов. Обычно при тиснении прессшпан покрывают астролоном для увеличения тиражестойкости.

Толщина картона: 0,5 мм.  Размер листа: 700х1000 мм

Размер листа: 1000х1000 мм

Толщина картона: 1,0 мм.  Размер листа: 700х1000 мм

Размер листа: 1000х1000 мм

- Пертинакс

Толщина картона: 0,2 мм. Размер листа: 1025х1050 мм

Толщина картона: 0,2 мм. Размер листа: 1080х700 мм

Толщина картона: 0,5 мм. Размер листа: 1020х1050 мм

Толщина картона: 1,0 мм. Размер листа: 1020х1050мм

ЖЕСТКИЕ ДЕКЕЛИ:

- Эпоксидный картон.

Эпоксидный картон  является наиболее широко используемым материалом при плоском горячем тиснении, т.к. имеет множество полезных свойств и может использоваться при разных работах, в особенности при тиснении тонких и мелких элементов. Этот картон специально разработан  из теплоустойчивого эпоксида и стекловолокна. Очень прочный (выдерживает давление 1 тонна на 1 кв.дюйм). Эпоксидный картон предотвращает прорыв запечатываемого материала.

Толщина картона: 0,381мм. Размер листа: 609,6х914,4мм.

Толщина картона: 0,762мм. Размер листа: 609,6х609,6мм.

Толщина картона: 1,524мм. Размер листа: 609,6х609,6мм.

- Фенольный картон – это продукт, похожий на эпоксидный картон.

Идеален для использования при плоском горячем тиснении. Этот картон очень прочный и эффективен для достижения высокого качества тиснения. Он не так долговечен, как эпоксидный картон, но его также можно использовать несколько раз для разных работ.

Толщина картона: 1,524мм. Размер листа: 609,6х609,6мм.

- Стеклотекстолит

Толщина картона: 1,524мм. Размер листа: 1000х1000мм.

ПЛЕНКИ И ПОКРЫТИЯ:

Молескин используется для покрытия  контрматрицы конгревного клише. Позволяет достичь более четких линий на деформируемой поверхности. Выполняет  защитную функцию контрматрицы при конгреве и позволяет избежать быстрого ее  изнашивания. Кроме того предотвращает сморщивание материала, на котором производится конгрев. Может использоваться в комплекте с любыми декельными материалами и без них. Обладает способностью выравнивания поверхности декеля (помещается между декелем и плитой), тем самым ускоряя приладку декеля на станок, при нехватке времени и срочности тиража.

Молескин белый легкий

Толщина молескина: 0,79мм. Размер листа: 1371,6х914мм.

Молескин белый матовый

Толщина молескина: 0,79мм. Размер листа: 1371,6х914мм. Также поставляется в рулонах.

- Резинотканевое полотно белое – используется как покрывной материал для контрматрицы  конгревного клише. Позволяет достигать четких контуров изображения на картоне и бумаге.

Размер листа: 1371,6х914мм.

- Латексное полотно – многофункциональный материал, используемый при горячем тиснении больших площадей. Полотно помещается, как правило, под эпоксидный или фенольный картон и образует упругую основу. Это техника приладки позволяет минимизировать раздавливание декельных материалов. Другая область применения: покрытие контрматрицы при одновременном тиснении и конгреве и обыкновенном конгреве. Позволяет достигать четких контуров и оптимальной высоты  изображения на картоне и бумаге.

Толщина полотна: 0,381мм. Размер листа: 914,4х304,8мм. Поставляется также в рулонах.

- Прозрачное пластиковое покрытие – полиэфирная пленка с двусторонней антистатичной

обработкой, более известное как Полиштамп или Астролон. Обладает повышенной устойчивостью к высоким температурам. Хорошо очищается. Используется в любых комбинациях декеля, как верхний, закрепляющий слой. Необходимо при работе на стоп-цилиндровых машинах. При тиснении обеспечивает пропечатку тонких графических элементов, обеспечивает чистоту края оттисков и повышения глянца. За счет своей эластичности сглаживает неровности штампа, способствует выравниванию давления.

Толщина покрытия: 0,15мм. Размер листа: 1371,6х914мм.

Толщина покрытия: 0,30мм. Размер листа: 1371,6х914мм.

Толщина покрытия: 0,45мм. Размер листа: 1371,6х914мм.

- Матовое пластиковое покрытие – имеет аналогичные свойства. Обладает большей

тиражестойкостью.

Толщина покрытия: 0,30мм. Размер листа: 1371,6х914мм.

- Прозрачные листы из ацетата.

Разработаны специально для использования в качестве приладочного материала: размещаются между декелем и плитой. При недостаточном давлении позволяют легко докладывать себе под декель для достижения оптимального давления по все площади тиснения.  Эти теплостойкие листы очень эластичны.

Поставляется упаковками по 25 листов различных форматов.

- Пленка для покрытия клише.  Уникальный прозрачный  материал, который можно использовать при разных работах по тиснению по ламинированным и отпечатанным поверхностям. Это  полиэстеровый материал со специальной толщиной 12 микрон, который идеален для

тонкого покрытия клише. Он обеспечивает изоляцию клише от листов, тем самым листы не

прилипают к клише во время тиснения. Используя эту пленку можно избежать ненужного

скопления пыли в клише.

Поставляется в рулонах: 609,6 мм х 304,8 м.

Поставляется упаковками по 10 листов: 609,6х914мм.

- Снимаемая пленка.

Специальная пленка, разработанная для работы при изготовлении патриц. Пленка помещается на смесь для изготовления патриц для того, чтобы избежать приклеивания смеси к клише во время процесса изготовления патрицы. Толщина пленки позволяет использовать ее несколько раз, и в то же время эта пленка достаточно тонкая, чтобы смесь заполнила даже самые тонкие линии.

Поставляется в рулонах: 609,6 мм х 30м.

Поставляется упаковками по 10 листов: 609,6х609,6мм.

- Упругое полотно (аналог молескина).

Используется непосредственно при плоском горячем тиснении на стоп-цилиндровых машинах и плоскопечатных прессах. Дают необходимую упругость для достижения качественного затискивания фольги по все площади изображения и минимизацию прорывов на обратной стороне бумаги или картона.

Поставляется в листах: 30,48мм x 88.9х 0,65 мм

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Дуплофол – это двухсторонняя клейкая лента для крепления контрматрицы. При

креплении на обратную сторону ответной части Дуплофол обеспечивает такую силу захвата, которая не позволяет патрице двигаться или съезжать в процессе работы. Дуплофол очень устойчив к нагреву и давлению. Не расползается как скотчи с бумажным основанием. Дуплофол- это мечта любого технолога: быстро наносится и удаляется без использования химикатов.

Размер ленты: 310 мм х 4,5 м.

- Скотч для крепления клише – двусторонний термостойкий скотч для крепления клише к нагревательной плите. Выдерживает стандартные

температуры нагрева (до 180 С), не отпадает при охлаждении пресса, что позволяет возобновлять длинные тиражи с момента остановки. Может использоваться для крепления декельных материалов. Скотч рекомендован ведущими производителями оборудования для тиснения.

Размер скотча: 50ммх55м.

- Скотч термостойкий для крепления легких клише – двусторонний термостойкий скотч. Выдерживает стандартные температуры нагрева (до 140 С). Применяется для крепления легких клише, хорошо клеится, а также позволяет снимать клише с нагревательной плиты пресса без больших усилий, не повреждая при этом сами клише, толщиной 1-2 мм. Рекомендуется для использования на ручных прессах.

Размер скотча: 50ммх50м.

- Скотч для крепления клише на горячую плиту. Этот материал специально разработан для

крепления клише на горячую нагревательную плиту. Скотч легко использовать и он имеет хорошую адгезию. Сцепление с поверхностью активируется при нагреве – скотч наносится на обратную сторону клише и за несколько минут нагрева  при давлении клише быстро и прочно прикрепляется к горячей нагревательной плите. Этот скотч можно применять для крепления как латунных, так и медных клише.

Поставляется в рулоне 76,5 мм х 54 м

- Карандаш из стекловолокон – предназначен для полировки и очистки клише от различной грязи (остатков фольги и бумаги), коррекции  мелких повреждений и шлифовки острых краев на клише.

Все эти материалы можно использовать на любом прессе – GIETZ, SM SYSTEMS, BOBST, HEIDELBERG, KLUGE, STEUER  и т.д.